Modifiye Flotasyon Kolonunda iri Taneli Feldspatların Zenginleştirilmesi

K. Bilir, B. Öteyaka, Y. Uçbaş, R. Bozkurt ve Ü. Süer

# Osmangazi Üniversitesi ESKİŞEHİR

ÖZET: Bu bildiride Matel Feldspat Zenginleştirme Tesisi -2 mm artığının modifiye flotasyon kolonu ile zenginleştirilmesinin deneysel sonuçları sunulmaktadır. Artık; ortoklaz, albit, kuvars, turmalin, muskovit, çok az biotit ve limonit içermektedir. Artığın kimyasal bileşimi ise şöyledir: %73.75 SiO2, %l5.37 Al2O3, %8.81 Na2O + K2O, %0.47 Fe2O3, %0.04 TiO2, %0.61 CaO ve %0.12 MgO. Muskovit, turmalin, biotit ve limonit yüzdürüldükten sonra %83 Na2O+K2O verimiyle elde edilen feldspat konsantresi %8.76 Na2O+K2O ve %0.22 Fe2O3 içermektedir. Konsantre, porselen sanayinde kullanılabilir niteliktedir.

ABSTRACT; In this paper, the experimental results of the concentration of -2 mm tailings of Matel Feldspar Concentration Plant by means of modified flotation column are presented. The tailings contains  orthoclase, albite, quartz, tourmaline, muscovite, relatively less biotite and limonite. The tailings assay 73.75% SiO2, 15.37% Al2O3, 8.81% Na2O + K2O, 0.47% Fe2O3, 0.04% TiO2, 0.61% CaO and 0.12% MgO. After the flotation of muscovite, tourmaline, biotite and limonite, the feldspar concentrate which has 8.76% Na2O+K2O and 0.22% Fe2O3 is obtained with a recovery of 83% Na2O+K2O. The concentrate is of usable quality in porcelain industry.

1. GİRİŞ

Seramik ve cam endüstrisinin temel hammaddesi olan feldispatlar, boya ve plastik gibi sanayi dallarında da dolgu hammaddesi olarak kullanılır. Feldspatlarda aranan özellikler kullanım yerlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, porselen sanayinde kullanılacak feldspatlarda Na2O+K2O tenörünün %8'den fazla (K2O ≥ %5) ve Fe2O3 tenörünün ise %0.25'den az olması istenir (Akar ve ark., 1994).

Feldspat üretimi ve ihracatında dünya ikincisi olan ülkemizde en önemli feldspat kaynağı pegmatitik yataklardır (Bolger, 1995).

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1. Örnek

Örnek, Bilecik-Matel A.Ş. Feldspat Zenginleştirme

Tesisi'nde Simav-Kütahya yöresi feldspat cevherinin zenginleştirilmesi esnasında ortaya çıkan, -2 mm boyutlu artıklardan oluşmuş stoktan alınmıştır.

KAYNAKLAR

Akar, A.. Kemal, M., Malayoğlu, U ve Seyrankaya, A., 1994. Gördes-Köprübaşı (Manisa) Feldspatlarının Flotasyonla Zenginleştirilmesinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Müh.Mim.Fak. 15. Yıl Sempozyumu, Anıl (ed), 4-7 Nisan, Adana, 459-471.

Bolger, R., 1995. Feldspar & Nepheline Syenite Turkish Delight in Export Sales, Industrial Minerals, No.332, 25-45.

## YAZIM KURALLARI

- Bildiriler tam metin olarak kabul edilerek değerlendirilecek olup, bildiri en fazla 15 sayfa olmalıdır.

- Bildiri, Times New Roman fontu ve 12 punto ile yazılmalıdır.

- Bildiri başlığı 14 punto ve bold karakterle, kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap basılırken %20 küçültme yapılacağından, bildiri içerisinde yer alan her türlü resim, şekil, tablo, grafik, vb. üzerinde bulunan yazılar çok küçük olmamalıdır.

- Sayfa yazım alanı A4 kağıt üzerinde, örnek sayfada verilen ölçülerle kullanılmalıdır.

- Bildiri, ekteki örnekte olduğu gibi, iki sütun olarak yazılmalı, özet ve abstract yazılımında ise tüm kağıt genişliği kullanılmalıdır.

- Satır aralıkları, l ara olarak düzenlenmeli, konu başlıklarından önce 2, sonra l ara verilerek yazılmalı, ana bölüm başlıkları büyük harflerle, alt bölüm başlıkları ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıkların yazımında italik yazı kullanılacaktır.

- Özet ve Abstract; her biri 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve örnek sayfadaki düzende yazılmalıdır.

- Şekil ve grafikler "Şekil olarak, diğerleri ise kendi tanımları ile (Harita l., Resim l. vb) adlandırılmalı ve tanımı ile ilgili bilgiler bunların altında 1 ara bırakıldıktan sonra yazılmalı ve tanımdan sonra da 1 ara bırakılmalıdır. Boyut olarak tek sütuna sığmayan şekil, çizelge, fotoğraf, vb, için tüm kağıt genişliği kullanılabilir.

Kullanılacak olan fotoğrafın siyah-beyaz orijinali, bilgisayarda yapılmamış olan çizimlerin ise aydıngere siyah çini mürekkebi ile çizilmiş orijinali makale ile birlikte gönderilmelidir.

- Tablolar; "Çizelge" olarak tanımlanmalı ve ilgili açıklama, çizelgenin üzerinde yer almalı, çizelge l ara verildikten sonra yazılmalıdır.

- Eşitlik ve formüllerin yazımında bunlardan önce ve sonra l ara verilmelidir. Kullanılan semboller mümkün olduğunca genel kabul gören semboller olmalıdır. Tüm birimler SI birim sisteminde verilmelidir.

- Referansların yazımında; metin içerisinde ilgili bölümde parantez açarak yazarın soyadı yayının tarihi verilmelidir. Referanslar kısmında ise, referanslar soyadı sırasına göre ve örnekteki düzende verilmelidir.

- Geçici sayfa numaraları ve tebliğin adı (çok uzun olan tebliğ adları ilk kelimeleri ile karakterize edilebilir) kağıdın arkasına en üstten başlayarak, yumuşak bir kurşun kalemle yazılmalıdır.

- Metnin yazımında, mümkünse lazer printer, bulunamadığı takdirde ink jet printer kullanılmalıdır.

- Hazırlanmış olan makalenin MS WORD ile yazılmış tüm metnini içeren bir 3,5 "lik disket veya CD, makalenin orijinali ve 2 adet fotokopisi ile birlikte gönderilmelidir.

Bildiri Gönderme Adresi:

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ

Çinarli Mah. 16. Sok. Ademoğlu Apt. Kat:2 Daire:5
Ademoğlu Apt. Kat:2 Daire:5 Seyhan – ADANA

TEL.: 	0 322 459 9760

FAKS:	0 322 459 97 61

- İstenildiği taktirde, bildiriler Adana Şube E-posta adresine (adana@maden.org.tr) gönderilebilir.

# Text boxes

21 mm

70 mm

13 mm

7 mm

20 mm

13 mm

2 ara

1 ara